Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki aluminiowej przeciwpożarowej oraz szkła do produkcji stolarki PCV i ALU dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Zakładu w Gdańsku, w podziale na dwie części:

- Część I - Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki aluminiowej p.poż., wg ilości i asortymentu   określonego w Załączniku Nr 2A do SWZ;

- Część II - Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki PCV i ALU, wg ilości i asortymentu określonego w Załączniku Nr 2B do SWZ.

- Załącznikami do formularza oferty są: Załącznik Nr 2A, 2B, określające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Formularze cenowe), odpowiednio do części na którą składana jest oferta.

- Pod pojęciem „dostawa” Zamawiający rozumie dostarczenie szkła, wraz z zapewnieniem bezpłatnego transportu, z dostawą stojaków do składowania szkła do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, Zakład w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, w terminie dostawy określonym w ofercie (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert).

- Z uwagi na realizację dostaw w funkcjonującym obiekcie więziennym, Wykonawca musi uwzględniać obostrzenia wynikające ze specyfiki tego obiektu, w szczególności dłuższego niż normalny czas transportu wewnętrznego, zwiększonej kontroli transportu i kontroli osobistej, specyfikę pracy w środowisku resocjalizacyjnym, zakaz wnoszenia na teren jednostki służby więziennej telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń.

- Wykonywane dostawy nie mogą zakłócać normalnej pracy jednostki służby więziennej.

- Szkło musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji; rok produkcji 2021.

- Okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi 12 miesięcy licząc termin od dnia następnego od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie, jeżeli jej wyczerpanie nastąpi przed upływem 12 miesięcy.

- Dostawca dostarczy na swój koszt i ryzyko szkło do miejsca spełnienia świadczenia:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, Zakład w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk.

- Ilości szkła przedstawione przez Dostawcę w ofercie są ilościami szacunkowymi, a w przypadku zakupu przez Odbiorcę mniejszej ilości szkła Dostawca nie będzie rościć prawa do konieczności wykupu pozostałej części, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 umowy.

- Odbiorca na podstawie zawartej umowy będzie nabywał również inne szkło niż określone w ofercie Dostawcy. W takim przypadku podstawą ustalenia ceny netto szkła będą aktualne ceny netto szkła dostępnych w katalogu Dostawcy, określone w polskich złotych, z podaniem właściwej stawki VAT oraz z uwzględnieniem zaoferowanego w ofercie rabatu, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie może zostać przekroczona. Dostawca będzie informował Odbiorcę niezwłocznie na wskazany adres e-mail o wszelkich zmianach dotyczących katalogu.

- Dostawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie, bez udziału podwykonawców, albo Dostawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów w zakresie podanym w ofercie.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24) w odniesieniu do wszystkich części zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego znaki towarowe, marki lub nazwy handlowe służą jedynie określeniu klasy produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz ustaleniu standardu, a nie wskazują na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo podane zostało w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wzorcowy model stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

- Wykonawca ma możliwość  wystawienia i przesłania faktury VAT z wyszczególnieniem produktów, ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty vat, netto i brutto na Platformę Elektronicznego Fakturowania, na której Zamawiający posiada konto:

- Rodzaj adresu PEF –NIP 5222967596;

- Numer Adresu PEF – 5222967596.

- Części przedmiotu zamówienia:

Część 1 Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki aluminiowej p.poż.:

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szkła ogniochronnego do produkcji konstrukcji aluminiowych p.poż., stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ilościach każdorazowo podawanych przez Zamawiającego.

- Niniejszy przedmiot zamówienia:

- został opisany na podstawie Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych Nr 170-UWB-110 z dnia 04.02.2019 r. wystawiony przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, ul. Szczecińska 66, 80-392 Gdańsk (ważny do dnia 29.12.2021 r.), odnoszący się do wyrobu budowlanego: Drzwi przeciwpożarowe/drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, przeznaczonego do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowych, objętego aprobatą techniczną AT-15-6006/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Oddział w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk,

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Oddział w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk.

- zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia, w tabelach nr 1, 2, i 3, wskazał producentów szyb wymaganych specyfiką niniejszego przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem wymogów określonych w Krajowej Certyfikacji Stałości Właściwości Użytkowych Nr 170-UWB-110 z dnia 04.02.2019 r. oraz Aprobatą Techniczną AT-15-6006/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.;

- Zamawiający dopuszcza również wyroby budowlane/szyby równoważne innych producentów szyb spełniających wymogi określone dla części 1 zamówienia, pkt 2 lit. a), pkt 4) i pkt 6).

- Podane w Załączniku Nr 2A  ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

- Właściwości szyb:

- pojedyncze, ognioodporne, wg PN-EN 357:2005, wymienione w tabelach nr 1 i 2;

- zespolone, jedno-lub dwukomorowe, wg PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011, szyby ognioodporne, wymienione w poniższych tabelach nr 1 i 2, oraz szyby bezpieczne, wg PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN ISO 12543-2:2000 i PN-EN ISO 12543-2:2011;

- maksymalna grubość szyb zespolonych wynosi 49 mm. szyby bezpieczne wg PN-EN 12150-1:2002;

- pojedyncze, ognioodporne, wg PN-EN 357:2005, wymienione w tabeli nr 3;

- zespolone, jedno-lub dwukomorowe, wg PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009, szyby ognioodporne, wymienione w tabeli  nr 3 i szyby ze szkła zwykłego wg PN-EN 572-1:2012 i PN-EN 572-2:2012 lub PN-EN 527-4:2012, lub bezpiecznej (wg PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN ISO 12543-2:2000 i PN-EN ISO 12543-2:2011);

- maksymalna grubość szyb zespolonych wynosi 49 mm.

- Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:

- 14820000-5 - Szkło;

- 44111540-8 – Szkło izolujące.

- Wykonawca obowiązany jest posiadać:

- Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą (lub inny równoważny dokument, np.  Deklaracja Zgodności)  dotyczące izolacyjnych szyb zespolonych, które spełniają normę PN-EN 1279-5+A2:2011 (lub równoważną normę) - Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą - wystawiony przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną posiadającą Certyfikat Akredytacji PCA lub równoważny;

- Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą (lub inny równoważny dokument, np. Deklaracja Zgodności) dotyczące szkła warstwowego i bezpiecznego szkła warstwowego, które spełniają normę PN-EN ISO 12543-2:2011 (lub równoważną normę) - Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe - wystawiony przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną posiadającą Certyfikat Akredytacji PCA lub równoważny;

- Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą (lub inny równoważny dokument, np. Deklaracja Zgodności) dotyczące termicznie hartowanego bezpiecznego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego, które spełniają normę PN-EN 12150-2:2006 (lub równoważną normę) - Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą -wystawiony przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną posiadającą Certyfikat Akredytacji PCA lub równoważny.

| Tabela Nr 1. |
| --- |
| Poz. | Producent | Typ szyby pojedynczej lub szyby wewnętrznej w szybie zespolonej | Zastosowanie | Minimalna grubość. mm | Max wymiary* (szer. x wys.), mm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | AGC | Pyrobel 8 | EI15 | 9,3 | 1260 x 2360 |
|  |  | Pyrobel 16 | EI30 | 17 | 1260 x 2360 |
|  |  | Pyrobel 25 | EI60 | 26 | 1260 x 2360 |
|  | Glastrosch | Fireswiss 60-23 EI60 | EI60 | 23 | 1260 x 2360 |
|  | Polflam Sp. z o.o. | Polflam EI15 | EI15 | 20 | 1260 x 2360 |
|  |  | Polflam EI30 | EI30 | 20 | 1210 x 2866 1260 x 2360 |
|  |  | Polflam EI30 | EI15 DPA EI30 DPA | 20 | 1230 x 2364 |
|  |  | Polflam EI60 | EI60 | 25 | 1210 x 2866 1260 x 2360 |
|  | Vetrotech (Saint-Gobain) | Contraflam Lite 30 | EI15 EI30 | 13 | 1160 x 2250 |
|  |  | Contraflam 30 | EI30 | 16 | 1260 x 2360 |
|  |  | Contraflam 60 | EI60 | 25 | 1260 x 2360 |
|  | Pilkington | Pyrostop | EI30 | 16 | 1260 x 2360 |
|  |  | Pyrostop | EI60 | 23 | 1260 x 2360 |
|  | Pyroguard | Pyroguard T-EI30 | EI30 | 18 | 1260 x 2360 |
|  |  | Pyroguard T-EI60 | EI60 | 25 | 1260 x 2360 |
|  | PROMAT TOP | Promaglas | EI30 | 17 | 1075 x 2300 |
|  | Q4glass | Q4Firestop EI30 | EI30 | 16,5 | 1260 x 2300 |
|  |  | Q4Firestop EI60 | EI60 | 27 | 1260 x 2300 |

| Tabela Nr 2. |
| --- |
| Poz. | Producent | Typ szyby pojedynczej lub szyby wewnętrznej w szybie zespolonej | Zastosowanie do drzwi o klasie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności | Minimalna grubość, mm | Max. wymiary przeszklenia (szer. x wys.), mm* Max. powierzchnia przeszklenia, m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Polflam Sp. z o.o. | POLFLAM EI30 | EI215, EI230/EW30 | 20 | 1258 x 2333 2,93 |
| *maksymalne wymiary przeszkleń w nadświetlach S x H (szer. x wys.) – 2580 x 1460 mm maksymalne wymiary przeszkleń w doświetlach S x H (szer. x wys.) – 1500 x 2350 mm |

| Tabela Nr 3. |
| --- |
| Poz. | Producent | Typ szyby pojed. lub szyby wewn. w szybie zespolonej | Zastosowanie | Minimalna grubość. mm | Max wym. dla prostokąta pionowego (szer. x wys.) | Max wym. dla prost. poziomego (szer. x wys.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | AGC | Pyrobel 8 | EI15 | 9,3 | 1260 x 2360 | 1260 x 2360 |
|  |  | Pyrobel 16 | EI30 | 17 | 1260 x 2360 | 1260 x 2360 |
|  |  | Pyrobel 25 | EI60 | 26 | 1260 x 2360 | 1260 x 2360 |
|  | Polflam Sp. z o.o. | Polflam EI15 | EI15 | 20 | 1500 x 3000 | 2320 x 1465 |
|  |  | Polflam EI30 | EI30 | 20 | 1500 x 3000 | 2320 x 1465 |
|  |  | Polflam EI30 | EI30 | 22 | 2200 x 4000 | 2200 x 4000 |
|  |  | Polflam EI60 | EI60 | 25 | 1500 x 3000 | 2860 x 1440 |
|  |  | Polflam EI60 | EI60 | 27 | 2420 x 4000 | 2420 x 4000 |
|  | Vetrotech (Saint-Gobain) | Contraflam Lite 30 | EI15/EW30 | 13 | 1500 x 3000 | 2500 x 1500 |
|  |  | Contraflam 30 | EI30 | 16 | 1500 x 3000 | 3000 x 1500 |
|  |  | Contraflam 60 | EI60 | 25 | 1500 x 3000 | 2500 x 1500 |
|  | Q4glass | Q4Firestop EI30 | EI30 | 16,5 | 1400 x 2700 | 2350 x 1400 |
|  |  | Q4Firestop EI60 | EI60 | 27 | 1400 x 2700 | 2350 x 1400 |
|  | Pyroguard | Pyroguard T-EI30 | EI30 | 18 | 1470 x 2800 | 2385 x 1500 |
|  |  | Pyroguard T-EI60 | EI60 | 28 | 1470 x 2800 | 1470 x 2800 |
|  | Pilkington | Pyrostop | EI30 | 16 | 1300 x 2400 | 1300 x 2400 |
|  |  | Pyrostop | EI60 | 23 | 1300 x 2400 | 1300 x 2400 |
|  | PROMAT TOP | Promaglas | EI30 | 17 | 1075 x 2300 | 2470 x 1320 |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2A

Część 2 Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki PCV i ALU:

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szyb zespolonych jednokomorowych i dwukomorowych oraz szkła do produkcji stolarki otworowej, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ilościach każdorazowo podawanych przez Zamawiającego.

- Podane w Załączniku Nr 2 B  ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

- Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:

- 14820000-5 - Szkło;

- 44111540-8 – Szkło izolujące.

- Wymogi odnośnie norm: szyby muszą posiadać normę PN-EN 14449:2008 lub równoważną.

- Wykonawca obowiązany jest posiadać :

- Certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą (lub inny równoważny dokument, np.  Deklaracja Zgodności) dotyczące szkła warstwowego i bezpiecznego szkła warstwowego, które spełniają normę PN-EN 14449:2008 (lub równoważną normę) - Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności wyrobu z normą - wystawiony przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną posiadającą Certyfikat Akredytacji PCA lub równoważny.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2B