Wołów dnia 27.01.2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PIANKA POLIURETANOWA

Elastyczna pianka poliuretanowa (polieterowa), wysokoplastyczna i trudnopalna. Otrzymywana metodą swobodnego spieniania, produkowana z wysokiej jakości surowców.

Parametry fizyko – mechaniczne: gęstość pozorna 27,5 – 30,5 [kg/m3], twardość ILD 40 % 128,0 – 192,0 [N], twardość CLD 40 % 3,2 – 4,8 [Kpa] odkształcenie trwałe mzx.8%,

Wymiar pianki: 1950mm x 750mm x 70mm.