OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPINKI DO KOSZULI FUNKCJIONARIUSZA SW

I. Zdjęcie spinek do koszuli

II. Rysunek techniczny spinek do koszuli

III. Wygląd

Korpus spinki do mankietu SW wykonany z blachy mosiężnej M63 Z 4-6 o grubości 1.2 – 1.5 mm polerowany i srebrzony.

Stopka spinki wykonana z blachy mosiężnej M63 Z 4-6 o grubości 1.0 – 1.2 mm srebrzona.

Zamek wykonany z blachy mosiężnej o grubości 0.3 mm srebrzony.

Odznaka Służby Więziennej w tarczy, srebrzona z lakierowanym tłem w kolorze granatowym.

Odznaka mocowana do korpusu spinki wzór prawy i lewy.

IV. Pakowanie

Pakowanie w kartonik + torebka foliowa.

Opakowanie zbiorcze zawiera 100 kpl.