Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

Papier offsetowy biały do obustronnego wielobarwnego zadruku w arkuszach o następujących parametrach:

| l.p. | Nazwa papieru/gramatura | Gramatura tolerancja w g/m2 | Białość (CIE) / tolerancja w % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier offsetowy arkuszowy 170g/m2 | 170 +/- 3 | 145+/-2% |
| 2. | Papier offsetowy arkuszowy 140g/m2 | 140 +/- 5,5 | 145 +/-2% |
| 3. | Papier offsetowy aruszowy 250g/m2 | 250 +/- 8 | 145 +/- 3% |
| 4. | Papier offsetowy arkuszowy 80g/m2 | 80 +/- 2,5 | 145 +/-/2 % |

Termin dostawy 10 dni roboczych.

CZĘŚĆ 2

Karton wielowarstwowy (typu Alaska) z białą warstwą wierzchnią i kremową warstwą spodnią,

1-stronnie powlekany :

Typ – GC2

Gramatura – 280g -300g

Format – 70x100cm

Grubość (w mikronach) – 456  +/- 50

Białość – 91% Top, 83% Back  - +/- 2%

Zastosowanie:  do oprawy miękkiej książek i zeszytów. Produkcja teczek, folderów, okładek.

Techniki zadruku:

- druk offsetowy

- druk offsetowy UV

- złocenie

Wykończenie i obróbka:

- sztancowanie

- bigowanie

- lakierowanie

- tłoczenie folią na gorąco

Termin dostawy 10 dni roboczych.

CZĘŚĆ 3

Papier samokopiujący:

1.CFB biały, 60g/m2, format  A2 - 43x61cm, 500szt  w ryzie

2.CB biały 60g/m2, format  A2 - 43x61cm, 500szt  w ryzie

3.CFB niebieski  60g/m2, format  A2 - 43x61cm, 500szt  w ryzie

4.CF żółty 60g/m2, format  A2 - 43x61cm, 500szt  w ryzie

przeznaczone do produkcji bloczków zamówień, plików dokumentów administracyjnych i handlowych.

Techniki zadruku:

- druk offsetowy arkuszowy

Wykończenie i obróbka:

- perforowanie

- sztancowanie

Tektura introligatorska:

Kolor szary jednolity w całym arkuszu,  945 - 985 g/m2, grubość arkusza 1,5 mm, LG, 70x100cm

Papier pakowy:

Kolor szary lub brązowy jednolity w całym arkuszu bez przebarwień i plam, 80-90g/m2,  wymiar arkusza  70x100cm +/- 10 cm

Wyszczególnione wyżej papiery powinny być podatne na procesy introligatorskie takie jak: tłoczenie, bigowanie, klejenie, falcowanie.

Termin dostawy 10 dni roboczych.

CZĘŚĆ 4

1. Wysokiej jakości karton makulaturowy, niepowlekany, jednostronnie bielony (biało - szary), z matowym wykończeniem (typu UD2), przeznaczony do produkcji teczek, opakowań, okładek.

Wyszczególniony surowiec powinien być odporny na pękanie i rozwarstwianie się podczas zaginania, podatny na procesy introligatorskie takie jak:

bigowanie, sztancowanie, falcowanie, ślepe tłoczenie, klejenie, foliowanie.

Dane techniczne:

-Gramatura: 300 - 320 g/m2

-Grubość - 440 um  +/- 50

-Jasność - 75%  +/- 5 %

-Sztywność - 14,7 mN.m  +/- 1

-Sztywność - 5,9 mN.m   +/- 1

- format 70x100 cm bieg włókien wzdłuż długiego boku

2. Wielowarstwowa tektura makulaturowa jednostronnie powlekana, bielona o szarym spodzie (GD2), charakteryzująca się wysoką sztywnością, białością i odpornością na pękanie podczas zginania. Arkusze o wymiarach 700x1000 mm  o kierunku włókien wzdłuż długiego boku.

Przeznaczenie:

- wielobarwny i obustronny zadruk offsetowy

- wykrawanie i bigowanie

Parametry techniczne:

- gramatura  250g  -  1-stronnie powlekany, GD2, 250g/m2, 0.315 mm, 700mm x 1000mm, B1, LG,

- gramatura 300g  - 1-stronnie powlekany, GD2, 300g/m2, 0.390 mm, 700mm x 1000mm, B1, LG,

Termin dostawy 15 dni roboczych.

CZĘŚĆ 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kartonu brązowego Kraftliner 300g

Format 70x100cm

Opis:

wysokiej jakości karton, brązowy, jednostronnie gładzony przeznaczony do produkcji teczek, opakowań, okładek, bieg włókien wzdłuż długiego boku.

Wyszczególniony surowiec powinien być odporny na pękanie i rozwarstwianie się podczas zaginania, podatny na procesy introligatorskie takie jak:

bigowanie, sztancowanie, falcowanie, ślepe tłoczenie.

Dane techniczne:

- Gramatura: 300 g/m2 (+/-) 5%

- Wilgotność - 7,8%  +/- 1

- Wytrzymałość na rozerwanie - 1176 kPa  +/- 5

- Podatność na wchłanianie wody - max. 70 g/m2

Termin dostawy 15 dni roboczych.