Wołów dnia 24.06.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KURTKA ZIMOWA

KURTKA ZIMOWA

Opis ogólny

Kurtka zimowa wykonana z elanobawełny, z wkładem ocieplanym pikowanym.

Na przodzie kurtki naszyte 2 kieszenie. Dół rękawa wykończony mankietem, ściągniętym gumą. Dół kurtki wykończony pasem, ściągniętym gumą. Kurtka zapinana na guziki i napy.

Wymagania techniczne

Materiały:

Tkanina zasadnicza elanobawełna:

- o składzie 65 % poliester, 35 % bawełna z tolerancją ± 5%,

- gramatura 230 – 250 g/m2

- kolor ciemnoszary

- podszewka z ocieplaczem – tkanina stylonowa w kolorze czarnym o gramaturze 55g/m2       ± 10 g przepikowana białą włókniną puszystą o gramaturze 100 g/m2

Dodatki:

- nici z włókien odcinkowych poliestrowych o masie liniowej 150 dtex x 3 lub 200 dtex x 2  w kolorze tkaniny zasadniczej lub zbliżonym, spełniające wymagania wg PN – ISO 1139:1998 PN – EN 12590:2002,

- guziki ubraniowe o średnicy 18 – 20 mm poliestrowe lub bakelitowe czterootworowe          w kolorze czarnym 5 szt.,

- napy metalowe – 3 kpl,

- taśma gumowa,

- taśma wieszakowa,

- etykieta informacyjna.

Rodzaje szwów i ściegów maszynowych

Warunki wykonania muszą odpowiadać parametrom określonym w Polskich Normach:

- ściegi zgodne z PN-84502:1983 – Wyroby konfekcyjne – Ściegi – Klasyfikacja                     i oznaczenia,

- szwy zgodne z PN-84501:1983 Wyroby konfekcyjne – Ściegi – Klasyfikacja i oznaczenia,

Szczegóły wykończenia

- szwy barkowe, szwy boczne, zszycie i wszycie rękawa – stębnówka, gęstość 3/1 cm, odległość szwów od krawędzi 1 cm,

- stębnówka krawędzi kołnierza, przodu, plisy przodu, naszycia plisy przodu – odległość od krawędzi 0,7cm, gęstość 3/1 cm,

- Mankiet i pas biodrowy ściągnięty taśmą gumową przestębnowaną pośrodku szerokości  - gęstość sci8egu 3/1 cm,

- naszycie kieszeni 2 –igłówka o rozstawie 4,8 – do 6,4 mm,

- wewnętrzne szwy pikówki wykończone owerlokiem 5 – nitkowym (blok + rękaw + bark)

Szwy na początku i końcu zamocować przeszyciem wstecznym celem zabezpieczenia przed pruciem.